## Slide 1
DESCRIPCIÓN:
El Manto Real Adhesivo Normal 2.2 mm SL, es elaborado a base de asfalto modificado con polímeros elastómeros (SBS), que le confiere elasticidad, plasticidad y flexibilidad, además de una elevada adhesividad a la lamina de aluminio del acabado y a las mas comunes superficies a impermeabilizar, que combinada con el refuerzo de fibra de vidrio y la lámina de aluminio estampada del acabado, lo hace resistente a la tracción y a la intemperie. El estampado le permite tener la elongación necesaria para resistir a los movimientos de expansión y contracción típica de las superficies expuestas .La capacidad reflectante del aluminio permite bajar las temperaturas de los techos y paredes.
COMPOSICIÓN:
Asfalto .
Aceite mineral
Polímeros elastómeros SBS
Resina hidrocarbúrica
Hoja de aluminio de espesor 40 micras.
Fibra de vidrio no tejida de 50 g/m²
Antiadherente di polietileno siliconado.
USOS RECOMENDADOS:.
La elasticidad de su mezcla y la resistencia a tracción permiten el uso en cubrimiento de techos de láminas de fibrocemento, metal o concreto lisos o acanalados.
Para impermeabilizar y bajar la temperatura de los techos , de cualquier inclinación, lisos u ondulados y paredes expuestas al calor.
Revestimiento de ductos de aire acondicionado para aislarlo del calor y de tuberías , no calientes, sometidas a corrosión o que se quieran aislar térmicamente.
Aislamiento térmico de silos para almacenamiento de alimentos.
Recubrimiento interno y externo de cavas frigoríficas.
Revestimiento de techos industriales y agrícolas y avícolas en áreas donde no haya riesgo de ataque químico por álcalis o ácidos.
Impermeabilización de canaletas de recolección de agua .
Impermeabilización de techos de madera en listones o macho-hembra. No instalar en techos cercanos a aeropuertos, para evitar encandilamiento de los pilotos .
VENTAJAS:
Soporta bruscos cambios de temperatura gracias a la lamina de aluminio que reflecta los rayos solares, SRI= 92 (Solar Refelctance Index).
Mantiene controlada la temperatura de las superficie expuesta a causa de su elevada reflectancia.
Su flexibilidad le permite amoldarse a toda superficie.
La lámina de aluminio hace que no requiera mucho mantenimiento, basta cada año una limpieza con agua y cepillo suave. .
La presencia de un área de solape libre de aluminio, permite una mejor adhesión en esa área tan crítica, el sellado es mas confiable y el acabado queda al ras.
La excelente plasticidad permite su utilización en dobleces muy agudos.
DATOS DEL PRODUCTO:
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:
Verificar que la pendiente tenga un mínimo de 2% de inclinación y no tenga deformaciones de la superficie que pueda generar estancamientos del agua de lluvia que mancharía el aluminio o protuberancias que puedan perforar el manto.
Antes de imprimar limpiar la superficie de escombros, polvo, grasa y si hay presencia de elementos desprendibles y musgos, eliminarlos, ya que generan problemas en la impermeabilización. Si la superficie está mojada o húmeda hay que esperar que esté seca.
Imprimar con la cantidad de primer recomendada en su ficha técnica y dejar que seque antes de impermeabilizar. No imprimar superficies de madera.
INSTALACIÓN:
En frío sin uso de llama, sobre la superficie previamente imprimada, a exclusión de superficies de madera , que solo se deben limpiar de polvo y de restos de aserrín y que la superficie no esté mojada ni húmeda, para permitir una buena adhesión del manto.
La instalación no se puede realizar con temperaturas inferiores a 10⁰C, porque la adhesividad baja sustancialmente al bajar la temperatura.
El plástico siliconado se debe eliminar al momento de la instalación para evitar que el polvo del ambiente impida la adhesión.
El sellado de los traslapos se hace con la presión ejercida al pasar un rodillo de goma dura o la mano protegida con guante de seguridad. En techos ondulados, el traslapo debe llegar hasta el valle y no hasta la cresta de la onda.
CUIDADO DE LOS EQUIPOS:
N/A.
ALMACENAMIENTO Y MANEJO:
Bajo techo y sobre superficie lisa, libre de sucio y libre de escombros.
Almacenar los rollos en posición vertical, pero no almacenarlos un rollo sobre otro y tampoco acostados, la mezcla es muy blanda y puede deformarlos.
La temperatura mínima de almacenamiento es de 10°C (50°F).
MANTO REAL ADHESIVO 2.2 mm SL
Código: 10332210
APLICACIÓN:
PROPIEDAD
PROPIEDAD | REQUISITO MÍNIMO | RANGO | VALORES TÍPICOS EDIL
Ancho rollo,m , (ft) | 0,99 (3,25) | 0,99–1,10(3,25-3,61) | 1,00(3,28)
Largo rollo, m, (ft) | 9,90 (32,5) | 9,90–10,10(32,5-33,1) | 10,02(32,9)
Cubrimiento, m² (ft²) | ---- | ----- | 9,1(97,95)
Peso por superficie, g/m² | 2100 | 2100-2600 | 2150
Peso/rollo, Kg, (lb) | 21 (46,2) | 21-26 (46,2-57,2) | 21,5 (47,3)
Espesor, mm, (mil) | 2,10 (82,7) | 2,10 – 2,30 (82,7-90,5) | 2,19 (86,2)
Espesor parte inferior, mm, (mil) | 0,75 (29,5) | 0,75-1,30 (29,5-351,1) | 1 (39,37)
Ancho del solape, mm (mils) | 77 (3031) | 77-83(3031-3268) | -----

## Slide 2
La temperatura máxima de almacenamiento es de 40⁰C (104°F).
Rotación recomendada: 6 meses.
Usar los lotes más antiguos, para evitar que puedan presentar problemas de despegue de la lamina siliconada antiadherente.
Durante el manejo de los rollos no se le deben golpear, tanto en los bordes, como en el costado, porque generarían daños a la membrana.
EMPAQUE Y DESPACHO:
Empaque: paletas de madera 115 cm x 115 cm, cubierto con bolsa de plástico termo retraíble.
Unidades por paleta: 36.
Peso aproximado por paleta: 970 kg.(2134 lb)
Paletas por contenedor de 40ft: 22.
PRECAUCIONES EN LA APLICACIÓN:
La superficie a impermeabilizar no debe presentar protuberancias que puedan perforar el manto ni deformaciones donde se pueda estancar el agua de lluvia.
Limpiar la superficie a impermeabilizar de escombros, sucio y polvo. Imprimar antes de la aplicación (a exclusión de superficies de madera). Dejar secar el primer antes de empezar la instalación del manto.
Evitar exponer los rollos por tiempo prolongado al calor directo del sol antes de aplicarlos y así evitar dificultades en la manipulación. Se recomienda no subir más rollos de los que se puedan instalar en las próxima dos horas.
No se debe mantener el manto adhesivo a temperatura menor de 10⁰C antes de aplicarlo, para evitar que baje la adhesividad, una vez adherido a la superficie resiste bien las bajas temperaturas y las altas temperaturas, dependiendo de la zona geográfica.
El manto no debe ser lavado con productos alcalinos , ácidos o abrasivos porque dañan la superficie de aluminio. Usar solo agua y un cepillo de cerdas suaves.
No se debe apoyar objetos pesados o contundentes sobre el manto instalado, sin la adecuada protección, porque puede perforarlo.
CUIDADOS:
Durante la instalación de estos mantos es necesario usar guantes para evitar ensuciarse las manos y protegerlas del filo del aluminio, que puede generar cortadas. En caso de ocurrir heridas, desinfectarla con antiséptico y protegerla con gaza y cinta adhesiva hipo alergénica.
Usar gafas oscuras para evitar daño a los ojos por el fuerte resplandor del aluminio que actúa como un espejo, refractando el 92 % de la luz.
No instalar en techos cercanos a aeropuertos, para evitar que el resplandor de la superficie de aluminio pueda encandilar a los pilotos de aviones.
PROPIEDADES FÍSICAS Y ESPECIFICACIONES:
Fábrica de Productos Impermeabilizantes EDIL, C. A. Rif: J-07505530-6
Avenida Miranda Sur, Zona Industrial Tinaquillo, parcela 10. Tinaquillo, estado Cojedes – Venezuela. Teléfono: 0058-0258 / 766 6168 – ext. 2113.
www.edil.com.ve
glippolis@edil.com
Edil_fabrica
@edil_fab
DESCRIPCIÓN DEL LAMINADO
SUPERFICIE LAMINA DE ALUMINIO GOFRADA
ASFALTO MODIFICADO
REFUERZO FIBRA DE POLIÉSTER NO TEJIDO 180 g/m²
ASFALTO MODIFICADO
ASFALTO MODIFICADO ADHESIVO
HOJA DE PLASTICO ANTI ADHERENTE
EDIL C.A. CERTIFICADA ISO 9001-2015 registrado ISO 9001-2000 certificado 9001-362-10505 obtenido el 05-2005.
EDIL C.A. ES MIEMBRO DE NRCA DESDE 1990
PROPIEDAD | MÉTODOS | ESPECIFICACIÓN
 | ASTM UNI EN D5147-11a | 
RESISTENCIA A TRACCIÓN A RUPTURA, KN/m, (N/5cm). [Kg/5 cm] L / T | Sec. 7 12311-1 | ≥4.9(≥245) [≥25]/ ≥3.9(≥196)[≥20]
ELONGACIÓN A RUPTURA, % L / T | Sec. 7 12311-1 | ≥ 5/ ≥ 5
RESISTENCIA A DESGARRE, N, (Kgf) L / T | Sec. 8 ------ | 196 (20)/147 (15)
RESISTENCIA A CARGA ESTÁTICA, Kgf | ------ 12730-A | N/A
FLEXIBILIDAD EN FRÍO, °C (°F) | Sec. 12 1109 | ≤ -15 (5)
RESISTENCIA A ALTAS TEMPERATURAS, °C (°F) | Sec. 13 1110 | ≥ 80 (176)
ABSORCIÓN DE AGUA, % | Sec. 10 ------- | N/A
ADHESIVIDAD a 23 ±2°C, SOBRE PLYWOOD, N/m, (lbf/ft), [Kgf/m] ANCHO | D7530/D7530M ----- | 180 (12) [18,3]
ADHESIVIDAD a 4 ±1°C, SOBRE PLYWOOD, N/m, (lbf/ft), [Kgf/m] ANCHO | D7530/D7530M ----- | 30 (2) [3]
EMISIÓN: 06-05-2019
REVISIÓN: 2
FECHA: 31-01-2022
6